ZMIANY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NR TI/IB-1/2220/2/2007

Zastępuje się podane w przedmiotowym Projekcie Budowlanym niektóre technologie oraz zastosowane tam materiały na poniżej wymienione.

1. 	Pokrycie dachu sali gimnastycznej należy wykonać z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej jednowarstwowej w kolorze czerwonym o osnowie z włókniny poliestrowej przesyconej i powleczonej obustronnie kompozycją bitumów modyfikowanych polimerem, przeznaczonej do mocowania mechanicznego do podłoża za pomocą kołków teleskopowych i zgrzewania na zakładach.

Przyjęty system powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

- grubość papy termozgrzewalnej min. 5,0 mm

- rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): włóknina poliestrowa o gramaturze min. 180 g/m2

- papa powinna wykazywać giętkość badania na wałku fi 30 mm w temp. min. 100 ºC

- siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż 950 kN/50mm i w poprzek 850 kN/50mm

- wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek min. 40%

- wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź, wzdłuż i w poprzek min. 400 N

- odporność na ścinanie w poprzek zakładu wielkości 150 mm: 1000 N/50mm, wzdłuż zakładu wielkości 100 mm: 850 N/50mm.

2. 	Boisko do piłki nożnej oraz strefy pomiędzy boiskiem do piłki nożnej, a bieżnią.

Należy wykonać nawierzchnie z trawy syntetycznej polietylenowej typ monofil skręcony o następujących progowych (minimalnych) parametrach:

- 	wysokość całkowita min. 32 mm

-	wypełnienie: piasek kwarcowy suszony min. 28 kg/m2

- 	kolor nawierzchni boiska do piłki nożnej: zielony

-	kolor nawierzchni strefy pomiędzy boiskiem do piłki nożnej, a bieżnią: zielony lub czerwony ceglasty.

3.	Bieżnia okólna prosta oraz rozbieg do skoku w dal:

Należy wykonać nawierzchnie jednorodną z kompozycji kleju poliuretanowego granulatem gumowym EPDM o granulacji 1-4 mm i całkowitej grubości min. 13 mm, kolor czerwony (ceglany) rozścielaną (rozkładaną, wylewaną) na podbudowie asfaltowo-betonowej, bezspoinową, odprowadzającą wodę, antypoślizgową i odporną na kolce lekkoatletyczne do bieżni poliuretanowych.

4. 	Boisko wielofunkcyjne:

Należy wykonać nawierzchnie jednorodną z kompozycji kleju poliuretanowego granulatem gumowym EPDM o granulacji 1-4 mm i całkowitej grubości min. 13 mm, kolor czerwony (ceglany) rozścielaną (rozkładaną, wylewaną) na podbudowie asfaltowo-betonowej, bezspoinową, odprowadzającą wodę, antypoślizgową.

5. 	Należy wykonać piłkochwyty z siatki polietylenowej 2.3 mm, oczko 10x10cm koloru zielonego zamocowane na słupach o profilu kwadratowym 80x80 i wys 7.0 m

6. 	Dodatkowo należy dowieźć 4500 m3 ziemi gr. kat. I-II wraz z jej utwardzeniem 
i zagęszczeniem o łącznej gr. 40 cm po uprzednim zdjęciu 10 cm warstwy humusu i jej wywiezieniu na odległość do 10 km. W tej dodatkowo dowiezionej warstwie gruntu grubości 40 cm, należy ułożyć 15 rzędów rur drenarskich śr. 113/126 mm o dł. 50 mb wraz z obsypaniem żwirem płukanym o max. średnicy 32 mm. Cały teren należy ukształtować ze spadkiem w kierunku istniejącego rowu melioracyjnego.

7. 	Na antresoli w sali gimnastycznej należy wykonać cokolik przy barierce zapobiegający spadaniu przedmiotów na boisko.

8. Materiał używany do konstrukcji podłóg powinien być zaimpregnowany przeciw ogniowo, przeciw owadom i grzybom. Deski na konstrukcję powinny być strugane na płaszczyznach. Sęki, (jeśli występują) zdrowe nie powinny przekraczać swoim obwodem połowy powierzchni płaskiej deski i nie mogą wpływać na osłabienie konstrukcji wyrobu.

Tabela. Podstawowe parametry dotyczące podłóg sportowych

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Amortyzacja wstrząsów | Minimum 53% |
| Normatywne odkształcenie | Minimum 2,3 mm |
| Absorpcja uderzeń | W500 maximum 15% |
| Właściwości antypoślizgowe | Minimum 0,5 - maximum 0,7 |
| Obciążenie ruchome | Minimum 1500 |

Na dostarczone partie materiałów do wbudowania w procesie realizacji inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Atesty PZH lub Aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne.